ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Грунт-эмаль по ржавчине алкидная EMPILS

СТО 05744283-104-2015

Применяется для окрашивания поверхностей эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений: металлических, как чистых, так и ржавых или частично прокорродировавших с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины

толщиной до 100 мкм; а так же деревянных и минеральных.

Готова к применению. Защищает окрашенные поверхности от атмосферных

воздействий и коррозии. Сочетает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и декоративной эмали, упрощая процесс окрашивания. Обладает хорошей адгезией к металлу. При нанесении в один слой, может применяться как грунтовка.

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, рыхлой и непрочно держащейся ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Грунт-эмаль тщательно перемешать до однородности. В случае необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или их смесью в соотношении 1:1 по массе.

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность. Инструменты очищать уайт-спиритом сразу после использования.

Для получения однослойного покрытия по сухой подготовленной поверхности

площадью 1 м2 требуется до 200 г грунт-эмали в зависимости от цвета, типа и состояния

поверхности.

Каждого слоя при температуре (20±2)°С и относительной влажности

воздуха (65±5) % – не более 12 ч.

Суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке, модифицированном алкидной

смолой, с добавлением органических растворителей, сиккатива и различных добавок целевого назначения.

В плотно закрытой таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов,

предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

24 месяца с даты изготовления.

В плотно закрытой, герметичной таре.

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую пустую тару из-под грунт-эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места

сбора вредных веществ.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 68-73 |
| Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) 0С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 100-140 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) 0С, ч, не более | 12 |
| Степень перетира, мкм, не более | 30 |
| Степень разбавления грунт-эмали растворителем до значений вязкости от 28 до 30 с, %, не более | 20 |
| Блеск по фотоэлектрическому блескомеру ФБ-2, %, не менее | 45 |

Показатели

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды. Содержит ксилол.

Хранить в плотно закрытой, герметичной таре, в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении  эмали   краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать попадания в окружающую среду.

Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.

# Text boxes

Область применения

Свойства

Рекомендации
по применению

Нанесение

Расход

Время высыхания

Состав

Хранение

Срок годности

Транспортирование

Утилизация